| # ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА. Требования к размерам и качеству шпал. | Извлечение из ГОСТ 22830 - 77 |  |
| --- | --- | --- |

I Типы и размеры.
I.1 Деревянные шпалы для линий метрополитена изготавливаются одного типа – обрезные.
I.2 Шпалы должны иметь размера, указанные на чертеже и в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование размера | Норма, мм | Допускаемое предельное отклонение, мм |
| --- | --- | --- |
| Толщина h | 165 | ±5 |
| Ширина верхней пласти b | 165 | Минус 10, плюс до ширины нижней пласти |
| Ширина нижней пласти b1 | 250 | -5 + 20 |
| Непропиленная часть верхней пласти (обзол) c | От 0 до 45 | - |
| Высота пропиленных боковых сторон h1 | 135 | Минус 10, плюс до толщины шпалы |
| Длина | 2650 | ±20 |

По заказу Министерства путей сообщения СССР изготавливают шпалы – коротыши длиной 900 мм и шпалы длиной, кратной 900 мм.
I.3 Размеры поперечного сечения установлены для шпал с влажностью древесины не более 18%. При большей влажности шпалы должны иметь по толщине и ширине припуски на усушку древесины для хвойных пород по ГОСТ 6782.1, а для лиственных пород - по ГОСТ 6782.2.
II. Характеристики.
II.1. Шпалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться из древесины сосны и березы в соответствии с чертежом.
II.2. Влажность древесины непропитанных шпал не нормируется.
II.3. Качество древесины шпал должно соответствовать требованиям, указанным в Таблице 2.

Таблица 2.

| № | Порок древесины по ГОСТ 2140 | Норма ограничения пороков древесины |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сучки сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся: а) здоровые (светлые, темные, с трещинами) б) загнившие и гнилые в) табачные | В местах укладки путевых подкладок допускаются размером не более 40 мм, на остальных поверхностях - не более 80 мм. В местах укладки путевых подкладок допускаются размером не более 10 мм, на остальных поверхностях не более 40 мм. Не допускаются |
| 2 | Ядровая и наружная трухлявая гнили | Не допускаются |
| 3 | Двойная сердцевина | Не допускается |
| 4 | Грибные ядровые пятна (полосы) | Допускаются, не более 15 % соответствующей площади торцов, пластей и боковых сторон |
| 5 | Заболонная гниль: мягкая твердая | Не допускается Не допускается |
| 6 | Ложное ядро | Допускается размером не более 1/2 площади торца без выхода на верхнюю пласть. Выход ложного ядра на боковые стороны допускается размером 1/2 высоты шпалы. |
| 7 | Глубокая червоточина | Допускается в количестве не более 3шт. на 1 м длины шпалы глубиной не более 50 мм. |
| 8 | Трещины: а) метиковая б) отлупная в) морозная г) от усушки боковая д) от усушки сквозная | Допускается протяженностью по торцу не более 1/3 толщины или ширины шпалы без выхода на верхнюю пласть Не допускается с выходом на верхнюю пласть и боковые стороны, а также с выходом на нижнюю пласть против мест расположения путевых подкладок Не допускается на верхней пласти. На остальных поверхностях допускается глубиной не более 40 мм Допускается длиной не более 450 мм каждая. Допускается протяженностью по длине шпалы не более 100 мм. |
| 9 | Наклон волокон | Допускается не более 10 % |
| 10 | Проросль | Не допускается в местах укладки путевых подкладок, а на остальных поверхностях шпалы допускается размерами не более: 700 мм по длине, 50 мм по ширине и 20 мм по глубине. |
| 11 | Заруб и запил | Не допускается в местах укладки путевых подкладок, а на остальных поверхностях шпалы допускается размерами не более: 20 мм по ширине и 40 мм по глубине. |
| 12 | Покоробленность: а) простая б) крыловатость | Допускается со стрелой прогиба, мм, по пластям - не более 10 и по боковым сторонам - не более 50 Допускается не более половины нормы простой покоробленности. |
| 13 | Скос пропила торцов шпал по отношению к продольной оси | Допускается не более 10 мм по толщине и ширине шпалы |

Примечания: 
1. Не допускается одновременное наличие в шпале метиковых и морозных трещин. 
2. Пороки по ГОСТ 2140, не указанные в таблице, допускаются.
II.4. Пласти шпал, а в обрезных шпалах и боковые стороны, должны быть взаимно параллельны. Непараллельность допускается в пределах норм отклонения по толщине и ширине шпал, указанных в таблице 1.
II.5. Боковые стороны в шпалах должны быть под прямым или тупым углами к нижней пласти.
II.6. Обзольные участки должны быть очищены от коры и луба. Сучки и ребристая закомелистость должны быть затесаны заподлицо с поверхностями шпал.
II.7. Шпалы должны быть рассортированы по длинам и породам.
II.8. Шпалы, до укладывания их в путь, должны быть пропитаны маслянистыми защитными средствами, при этом дополнительно для сосновых шпал устанавливаются следующие требования:
         -предпропиточная влажность не должна превышать в среднем 18%;
         -глубина пропитки по обнаженному ядру не должна составлять менее 10 мм;
         -средняя норма поглощения антисептика должна быть 155 кг/м3, при минимальной величине 125 кг/м3.
III. Правила приемки.
III.1. Шпала предъявляется к приемке партиями. Партией считают любое количество непропитанных шпал одной породы древесины и одного размера, оформленные одним документом о качестве.
III.2. Качество и размеры шпал проверяют выборочным контролем.
Отбор шпал в выборку производят по ГОСТ 18321 методом "вслепую" в количестве, указанном в Таблице 3.

Таблица 3.

| Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. | Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| От 51 до 90 | 5 | 281 - 500 | 20 |
| 91 - 150 | 8 | 501 - 1200 | 32 |
| 151 - 280 | 13 | 1201 и более | 50 |

Партию принимают, если в выборке все шпалы соответствуют требованиям настоящего стандарта. 
При получении неудовлетворительных результатов вся партия бракуется.
IV. Методы контроля.
IV.1. Определение и измерение пороков древесины и обработки - по ГОСТ 2140-71.
IV.2. Определение качества пропитки шпал -  согласно ГОСТ 20022.5.
Длина шпалы должна измеряться по наименьшему расстоянию между ее торцами, толщина - в любом месте, но не ближе 380 мм от торцов, ширина верхней и нижней пластей - в самом узком месте на участках длиной 400 мм, отстоящих на расстоянии 380 мм от торцов шпалы
IV.3. Размеры шпалы измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502 или металлической линейкой по ГОСТ 427.
VI.4. Контроль предпропиточной влажности древесины шпал - по ГОСТ 20022.14.

V. Маркировка, транспортирование и хранение.
V.1 На торец каждой шпалы должна быть нанесена маркировка с указанием назначения шпалы (М).
Маркировка должна быть четкой и наноситься средствами, обеспечивающими ее сохранность после пропитки.
V.2 Транспортирование шпал производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Размеры пакетов - по ГОСТ 16369.
V.3 Хранение шпал должно производиться в соответствии с ГОСТ 9014.0 и требованиями к пропитке древесины на шпалопропиточных заводах.