Наша компания предлагает шпалопродукцию из хвойных пород дерева, пропитанную водорастворимым антисептическим средством, предназначенным для антисептической защиты изделий из древесины в самых различных условиях.

Данный антисептик относится к широко применяемой за рубежом группе хромо-медно-мышьяковых антисептиков ССА. Эти антисептики обладают высокой ядовитостью для грибов (примерно равной соединениям фтора) и очень прочно фиксируются на волокнах древесины, обеспечивая высокую защиту пропитанной древесины в любых условиях от гниения, жуков, термитов и  прочих вредителей. Общепризнанно, что при введении 10-12 кг. антисептика на 1 м3 древесины, срок службы изделий составляет 45-50 лет. В течении всего срока эксплуатации пропитанная древесина экологически безопасна и абсолютно безвредна для человека и животных.

Антисептики группы ССА обладают очень важным преимуществом перед широко разрекламированными средствами на основе меди и хрома (группа ХМ), фтористых соединений, соединений бора и многих других, заключающемся в том, что из-за исключительно прочной фиксации в древесине ССА не вымываются со временем, тем самым, продлевает срок эксплуатации изделия.

Более того, многие промышленные антисептики, в отличие от антисептиков данной группы, не возможно ввести с запасом в 5-10 раз от порогового поглощения, как того требуют условия эффективной  защиты древесины.

Древесина, пропитанная данным антисептиком, относится к четвертому классу опасности (вещества малоопасные), не обладает мутагенным, аллергенным действием на кожу человека, экологически безопасна, что подтверждено Гигиеническим заключением.

Обработанная древесина имеет сухую, чистую поверхность, не имеет запаха.

Особый интерес антисептик представляет для электросетевых компаний и компаний, осуществляющих ремонт и обслуживание железнодорожных путей. Так столбы линий передач связи и электропередач, пропитанные данным антисептиком, можно закапывать прямо в землю, а не крепить их на бетонные опоры.

Таким образом, водорастворимый антисептик, в силу целого комплекса преимуществ перед другими защитными средствами, является наилучшим решением в области консервации древесины.